循环盐雾腐蚀试验箱技术标准简介

循环盐雾腐蚀试验箱在传统的盐雾箱上进行改良升级，可同时做盐雾、湿度（高温高湿、低温低湿）、晾干（热干、风干）等试验均可同时满足。

一、循环盐雾腐蚀试验箱一般技术要求如下：

- 尺寸：工作室尺寸 2000L

- 性能：盐雾 、冷凝 干燥 、可控湿度

3．样品材质：玻璃、车身支架、重量最大50kg,需要通电

二、循环盐雾腐蚀试验箱满足标准

1、单一盐雾/水雾标准

| 标准名称 | 国家/行业/公司 |
| --- | --- |
| DIN 50 021-SS | Germany |
| DIN 50 021-ESS | Germany |
| DIN 50 021-CASS | Germany |
| DIN 50 014 | Germany |
| FLTM BI 103-01 | Ford |
| GM4298P | General Motors |
| ASTM B117 | USA |
| ASTM B287 | USA |
| ASTM B368 | USA |
| ASTM G43 | USA |
| ASTM G85 annex A1 | USA |
| ASTM G85 annex A2 | USA |
| ASTM G85 annex A3 | USA |
| ASTM G85 annex A4 | USA |
| ASTM G85 annex A5 | USA |
| ASTM G5894 | USA |
| IEC 68-2-11 | Europe |
| IEC 68-2-52 | Europe |
| IEC 60068-2-11 | Europe |
| IEC 60068-2-52 | Europe |
| MIL-STD-202 | USA - Military |
| MIL-STD-750 | USA - Military |
| MIL-STD-810 | USA - Military |

2、冷凝水试验

| 标准名称 | 国家/行业/公司 |
| --- | --- |
| ASTM D2247 | USA |
| DIN 50 017-KK | Germany |
| DIN 50 017-KFW | Germany |
| DIN 50 017-KTW | Germany |
| VDA 621-421 | Germany |

3、循环盐雾实验

| 标准名称 | 国家/行业/公司 |
| --- | --- |
| CCT-1 | Japan - Automotive |
| CCT-2 | Japan - Automotive |
| CCT-4 | Japan - Automotive |
| GMW14872 | General Motors |
| ISO11997-1 | Europe |
| ISO14993 | Europe |
| D17 2028 | Renault |
| P-VW 1210 | VW/Audi |
| VDA 621-415 | Germany - Automotive |